| PN 25/40 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GS-C25/ W.Nr. 1.0619 CAST STEEL GP240GH |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 15-200 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 25/40 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 4000C TO 4000C |
| SPAJANJE CONNECTION | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

NAMJENA: VODA, PARA, ZRAK,

INERTNI PLINOVI.

X15Cr13

GS-C25

PLADANJ   DN 150-200

CONTENTS: WATER, STEAM, AIR,

INERT GASES.

| DN | L | H | øD 25/40 | øK 25/40 | ød1 25/40 | n | masa weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 197 | 95 | 65 | 14 | 4 | 4,3 |
| 20 | 150 | 217 | 105 | 75 | 14 | 4 | 6,1 |
| 25 | 160 | 225 | 115 | 85 | 14 | 4 | 7 |
| 32 | 180 | 228 | 140 | 100 | 18 | 4 | 11 |
| 40 | 200 | 257 | 150 | 110 | 18 | 4 | 14,6 |
| 50 | 230 | 306 | 165 | 125 | 18 | 4 | 14,8 |
| 65 | 290 | 360 | 185 | 145 | 18 | 8 | 27 |
| 80 | 310 | 398 | 200 | 160 | 18 | 8 | 36 |
| 100 | 350 | 484 | 235 | 190 | 22 | 8 | 51 |
| 125 | 400 | 536 | 270 | 220 | 26 | 8 | 78 |
| 150 | 480 | 574 | 300 | 250 | 26 | 8 | 106 |
| 200 | 600 | 685 | 360/375 | 3107320 | 26/30 | 12 | 165/182 |